MF-PETG:

Default Printing Temperature: 	215°

Build Plate Temperature: 		80°

Print Speed: 				70mm/s

Materialeinstellung am Drucker beim Laden des Filaments: ABS (da dort Temperatur: 230°C hinterlegt ist)

Materialeinstellung in CURA: (MF-PETG-black.xml.fdm_material einbinden!)

Layer Height 			0.1mm (langer druck, hohe Qualität)

Layer Height 			0.2mm (schnell Druck, Qualität noch i.O.)

Wall Thickness 		1.0-1.4mm (Wandstärke)

Top/Bottom Thickness 	1.2mm

Top Layers 			12

Bottom Layers 		12

Horizontal Expansion 		0

Infill Density			25% (50% bei benötigter Stabilität)

Infill Pattern			Triangles

Default Printing Temp.	215°C

Printing Temperature		225°C

Printing Temp. Initial Layer	230°C

Build Plate Temp.		80°C

Enable Retraction		ja (Häkchen setzen)

Retraction Speed		45mm/s

Print Speed			80mm/s (Maximalwert!)

Infill Speed			80mm/s (Maximalwert!)

Wall Speed			70mm/s (Maximalwert!)

Enable Print Cooling		ja

Fan Speed			100%

Generate Support		Nur “ja” falls Stützstrukturen benötigt werden

Support Placement		Everywhere

Support Overhang Angle	60°

Support Pattern		Zig Zag

Support Density		25%

Enable Prime Blob		ja

Build Plate Adhesion Type	Brim

Brim Width			7mm

Brim Line Count		12

Prime Tower X Position	178.45mm

Prime Tower Y Position	187.38mm

IGLIDUR:

Default Printing Temperature: 240°

Build Plate Temperature: 80°

Print Speed: 60mm/s

PET:

Default settings

Allgemein:

Layer Hight: 0.2mm

Infill Density: 20%

Infill Pattern: Triangles

Build Plate Adhesion Type: Skirt (wenn mit Extruder 2 gedruckt wird hier auf Extruder 1 stellen, so wird aus beiden Düsen Material für den Skirt gedrückt. Wenn nur aus der Düse 2 gedrückt wird, kann es zu problemen kommen)

Enable Prime Tower: aus (nur bei Dual Extrusion verwenden)